ГОСТ 26008-83 

Группа Ж 21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Технические условия 

Cast-iron storm-flow receivers for manholes.
Technical requirements 

ОКП 4111244103 
      Дата введения 1985-01-01 

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ 

М.Д.Басевич (руководитель темы); П.И.Круглякова; Н.А.Петров, канд. техн. наук; Л.Н.Львов; Б.В.Тамбовцев

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. председателя Э.В.Сарнацкий

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 ноября 1983 г. № 301

Настоящий стандарт распространяется на чугунные горизонтальные дождеприемники для колодцев, состоящие из решетки и корпуса, предназначенные для приема поверхностных сточных вод с улиц, дворов и других территорий.

1. Типы, параметры и основные размеры 

1.1. Типы дождеприемников, их масса, площадь живого сечения и область применения указаны в таблице.

Тип 	
Наименование 	Площадь живого сечения, кв.м 	
Масса, кг 	
Область применения 	

ДМ 	
Малый прямоугольный дождеприемник (черт. 1)
	
0,097 	
80 	
В пониженных местах лотков проезжей части улиц с пилообразным продольным профилем с уклоном < 0,005 и в парках
	
ДБ 	Большой прямоугольный дождеприемник (черт. 2)	0,187 	115 	В лотках проезжей части улиц с продольным уклоном 0,005 и в пониженных местах с затяжным спуском
	
ДК 	Круглый дождеприемник (черт. 3)	0,135 	100 	При реконструкции и текущем ремонте действующих дождеприемников 	

1.2. Основные размеры дождеприемников должны соответствовать указанным на черт. 1-3.

Малый прямоугольный дождеприемник (тип ДМ)

1 - решетка; 2 - корпус; 3 - обозначение настоящего стандарта, тип дождеприемника,
 год выпуска и товарный знак

Черт. 1

Большой прямоугольный дождеприемник (тип ДБ)

1 - решетка; 2 - корпус; 3 - обозначение настоящего стандарта, тип дождеприемника, 
год выпуска и товарный знак

Черт. 2

Круглый дождеприемник (тип ДК)

1 - решетка; 2 - корпус; 3 - обозначение настоящего стандарта, тип дождеприемника 
и год выпуска; 4 - товарный знак

Черт. 3

1.3. Пропускная способность дождеприемников приведена в справочном приложении.

1.4. Пример условного обозначения большого прямоугольного дождеприемника:

Дождеприемник ДБ ГОСТ 26008-83

2. Технические требования 

2.1. Дождеприемники должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Дождеприемники должны отливаться из серого чугуна марки не ниже СЧ 15 по ГОСТ 1412-79.

2.3. Допускаемые отклонения по массе и размерам дождеприемников должны соответствовать 3-му классу точности по ГОСТ 1855-55, за исключением допусков размеров, указанных на черт. 1-3.

2.4. Решетки дождеприемников должны плотно, без качаний прилегать к опорной поверхности корпуса. Допуск плоскостности поверхностей прилегания 3 мм. Зазор между корпусом и решеткой не должен превышать 3 мм на сторону.

2.5. Поверхности дождеприемников должны быть очищены от приливов и заусенцев. На поверхности решетки и корпуса не должно быть раковин диаметром более 10 мм и глубиной 3 мм, занимающих более 5% их поверхности, или 3 раковин на 1 кв.дм. Трещины не допускаются.

2.6. При испытании на механическую прочность решетки дождеприемников должны выдерживать усилие: для типа ДБ - 57 кН (5,7 тс), для типа ДК -150 кН (15 тс).

3. Комплектность 

3.1. Дождеприемники должны поставляться комплектно.

3.2. В комплект входят решетка и корпус. По соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем допускается поставка решеток без корпусов.

4. Правила приемки 

4.1. Приемку дождеприемников производят партиями. Партией считают дождеприемники одного типа в количестве не боле 100.

4.2. Для проверки соответствия дождеприемников требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемосдаточный контроль. При этом проверке внешнего вида дождеприемников подвергают каждый комплект, входящий в партию; размеров - 5%, но не менее 5 комплектов от каждой партии, механической прочности - 3%, но не менее 2 комплектов от каждой партии. Проверке на механическую прочность подвергают только решетку дождеприемника.

4.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа комплектов.

Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.4. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия дождеприемников требованиям настоящего стандарта по любому показателю качества, соблюдая порядок отбора образцов, приведенный в пп. 4.2 и 4.3, и применяя методы контроля, указанные в разд. 5.

5. Методы контроля 

5.1. Размеры дождеприемников проверяют универсальными или специальными измерительными инструментами, а также шаблонами.

5.2. Испытание решеток дождеприемников на механическую прочность.

5.2.1. Испытание заключается в проверке способности решетки дождеприемника выдерживать без разрушения усилие, указанное в п.2.6.

5.2.2. Оборудование

Пресс, обеспечивающий усилие, приведенное в п.2.6, и имеющий указатель усилия с ценой деления не более 2 кН (0,2 тс).

Пресс должен быть оборудован стальным пуансоном диаметром 330 мм, нижний край пуансона должен иметь радиус закругления 5 мм.

5.2.3. Проведение испытания

Решетку дождеприемника устанавливают и закрепляют на станине пресса, имеющей отверстие, равное опорной поверхности решетки. Между пуансоном и решеткой дождеприемника прокладывают слой картона, резины или фетра толщиной не более 3 мм.

Усилие пресса увеличивают равномерно в течение 2 мин до указанного в п. 2.6.

Решетку дождеприемника считают выдержавшей испытание на прочность, если она не будет иметь трещин и других разрушений.

Решетку дождеприемника  типа ДК испытывают по ГОСТ 3634-79, разд. 5.

Решетки дождеприемника типа ДМ не испытывают.

Решетки дождеприемника, подвергающиеся механическим испытаниям, поставке не подлежат.

6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

6.1. На верхней плоской поверхности решетки дождеприемника должно быть отлито условное обозначение дождеприемника, год выпуска и товарный знак предприятия-изготовителя.

6.2. Размеры маркировочных знаков устанавливаются предприятием-изготовителем.

6.3. Дождеприемники, отгруженные потребителю, должны сопровождаться паспортом, в котором указывают:

наименование изделия и его тип;

наименование министерства и ведомства, в систему которого входит предприятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак и адрес;

номер партии;

число изделий;

гарантийный срок эксплуатации;

штамп приемки техническим контролем.

6.4. Транспортную маркировку выполняют в соответствии с ГОСТ 14192-77 на фанерных ярлыках, прикрепляемых проволокой к четырем пакетам, из которых по два пакета устанавливают у каждого продольного борта вагона.

6.5. Дождеприемники транспортируют любым видом открытых или закрытых транспортных средств согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Перевозку дождеприемников железнодорожным транспортом производят пакетами.

Каждый пакет формируют из 10 больших дождеприемников или 10 малых в соответствии с ГОСТ 21929-76. Размеры пакета, сформированного из больших дождеприемников, составляют 915х570 мм, высота - 1200 мм, масса - 1150 кг. Размеры пакета, сформированного из малых дождеприемников, составляют 690х470 мм, высота - 1200 мм, масса - 800 кг.

Пакеты обвязывают проволокой диаметром 5 мм по ГОСТ 3282-74 в четырех местах по торцам. Концы проволоки свивают. Для захвата пакетов стропами они должны быть уложены на деревянные брусья размером 60х100 мм. Брусья должны укладываться на расстоянии не менее 150 мм от краев пакетов.

При перевозке дождеприемников железнодорожным транспортом должна полностью использоваться грузоподъемность вагона.

Дождеприемники типа ДК транспортируют без тары, при этом решетки должны находиться в вертикальном положении, корпуса - в штабеле или в вертикальном положении.

6.6. Условия хранения дождеприемников - по группе Ж 1 ГОСТ 15150-69.

7. Указания по монтажу 

7.1. Прямоугольные дождеприемники должны устанавливаться безфланцевой стороной корпуса к бордюрному камню перпендикулярно оси улиц.

Приложение
Справочное

Пропускная способность дождеприемников 

1. Пропускная способность дождеприемников, установленных в пониженных местах лотков, указана в табл. 1.

Таблица 1

Глубина воды в лотке, см 	
2 	
4 	
6 	
8 	
10 	
12 	
14 	
16 	
18 	
20 	

Пропускная способность , л/с, дождеприемников типов:

ДМ
	6,5 	18,6 	34,2 	52,6 	76,3 	80,4 	86,8 	92,9 	98,4 	103,7 	
ДБ
	9 	25 	46 	70 	98 	129 	140 	149 	159 	167 	

2. Пропускная способность дождеприемников, установленных в лотке с продольным уклоном  поперечным уклоном  и расходом воды , указана в табл. 2 для дождеприемников типа ДМ и в табл. 3 для дождеприемников типа ДБ.

Таблица 2 

Дождеприемники типа ДМ 

Расход воды в лотке перед дождеприемником  , л/с 	
Пропускная способность , л/с
	
  	 = 0,0025 	 = 0,005 	
  	 	 	
  	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	

20
	
12 	
13,5 	
15 	
16 	
14 	
15 	
16 	
17 	
40 	18,5 	21 	23 	25,7 	17 	21 	24 	27
	
60 	27 	30 	32 	33,5 	20 	26 	30 	34 
	
80 	32
	35 	37 	39 	27 	33 	37 	41,5 	
100 	35
	38 	41 	44 	31 	37 	41 	45 	

Таблица 3 

Дождеприемники типа ДБ 

Рас- ход воды в лотке 	
Пропускная способность , л/с
	
перед дожде- 	 = 0,005 	 = 0,02 	 = 0,03 	 = 0,04 	
при- емни 	 	 	 	 	
ком , л/с 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	

20 
	
15 	
16,5 	
18 	
19 	
16 	
17 	
19 	
20 	
16 	
17 	
19,3 	
20 	
17 	
18 	
19,5 	
20 	
40 
	22 	26 	30 	33 	25 	28 	32 	34 	25 	29 	33 	35 	26 	30 	34 	38 	
60 
	28 	36 	41 	44 	30 	38 	42 	45 	33 	40 	46 	48 	34 	41 	48 	52 	
80 	34 	39 	48 	52 	38 	46 	50 	54 	40 	49 	57 	58 	42 	50 	59 	63
	
100 
	40 	46 	52 	59 	42 	48 	56 	64 	45 	54 	64 	68 	50 	59 	71 	78 	

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстрой СССР - М.: Издательство
стандартов, 1984